# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТА              G 270

Название                           VF белый 227

Описание                          Грунт полиуретановый, белый, двухкомпонентный, пигментированный

## Характеристики  химико-физические

Вязкость(20°C) 	 40”(+/-3) DIN 8

Сухой остаток (teorico)       74(+/-1)%

Удельный вес (20°C) 	 0,480 (1%) кг/л

Нанесение 	                 методом  распылением, валиком

## Подготовка продукта

### Катализатор                B 54(NCO=4,3-R.S.=26%)                       % катализатор 30%

Кат. альтернативный    B 51 (30%)                                             Эффект 2° кат.

Растворитель              POL. K3                                                   % раcтворитель 20- 40%

Расход на один слой           150-200 r/m2                             POT LIFE (20°C)>3 часа

(в ручную)

Сушка (при комнатной температуре)

Пылеустойчивое состояние через 20-30 минут                  шлифовать через 8 часов зернистость 220/400

Твердость поверхности    через  60 минут                       повторное нанесение через 12 часов

## Характеристика продукта после нанесения

Вязкость (20°C)           15”(+/-1) DIN 4

Матовость (60°)

Применение: Грунт белый, специфичен для МДФ и ценных окрасок. Продукт великолепного наполнения, шлифования, вертикальности и сопротивления к снятию.

Хранение: в хорошо закрытой упаковке, в проветриваемом помещении при температуре 15°C - 25°C.

Меры предосторожности: Чёткой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе – проветриваемой среде и по гигиеническим и противобезопасным нормам.

Примечание:

#### Revisione n°   1   del   05/05/03

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.