# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТА             I 270157w

Название                          VLX 27 157w

Описание                         Лак  прозрачный, блестящий, полиуретановый,  двухкомпонентный

## Характеристики  химико-физические

Вязкость(20°C) 	 65”(+/-5) DIN 4

Сухой остаток (teorico)       50(+/-1)%

Удельный вес (20°C) 	0,980 (1%) кг/л

Нанесение 	                 методом  Распылением

## Подготовка продукта

### Катализатор                 B 27(NCO=7,8-R.S.=45%)                      % катализатор

Кат. альтернативный     B 64(100%)                                            Эффект 2° кат. Быстрый

Растворитель                Spec. Sv 104                                          % раcтворитель 20%

Расход на один слой           120 r/m2                             POT LIFE (20°C)>3часа

(в ручную)

Сушка (при комнатной температуре)

Пылеустойчивое состояние через 2 часа                              шлифовать

Твердость поверхности    через   4 часа                              повторное нанесение

## Характеристика продукта после нанесения

Вязкость (20°C)                        16”(+/-1) DIN 4

Матовость (60°)               	        98 gloss

Применение: Предназначен для отделки стульев, обточенных элементов и изделий из натуральной древесины.

Хранение: в хорошо закрытой упаковке, в проветриваемом помещении при температуре 15°C - 25°C.

Меры предосторожности: Чёткой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе – проветриваемой среде и по гигиеническим и противобезопасным нормам.

Примечание:  Лак полиуретановый, блестящий, прозрачный, снабжен высокой плотностью, скоростью высушивания, великолепный блеск и вертикальность.

#### Revisione n°   1   del   05/05/03

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.