# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТА             I 020

Название                          VLX PARQUET

Описание                         Лак паркетный, полиуретановый, прозрачный, блестящий   двухкомпонентный

## Характеристики  химико-физические

Вязкость(20°C) 	 45”(+/-5) DIN 4

Сухой остаток (teorico)       60(+/-1)%

Удельный вес (20°C) 	 0,970 (1%) кг/л

Нанесение 	                 методом  распыления и валиком

## Подготовка продукта

### Катализатор                  B 7(NCO=6,2-R.S.=36%)                       % катализатор 100%

Кат. альтернативный     B 27(100%)                                             Эффект 2° кат.

Растворитель                POL. K9                                                  % раcтворитель 30-50%

Расход на один слой           120-150 gr/m2                             POT LIFE (20°C)>4часа

(в ручную)

Сушка (при комнатной температуре)

Пылеустойчивое состояние через 60 минут                шлифовать через 24 часа, зернистость 220/400

Твердость поверхности    через   2-3 часа                 повторное нанесение через 12 часов

## Характеристика продукта после нанесения

Вязкость (20°C)                  15”(+/-1) DIN 4

Матовость (60°)               	  99 gloss

Применение: Лак полиуретановый, блестящий для паркета, великолепной плотности и стойкости.

Хранение: в хорошо закрытой упаковке, в проветриваемом помещении при температуре 15°C - 25°C.

Меры предосторожности Чёткой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе – проветриваемой среде и по гигиеническим и противобезопасным нормам.

Примечание: Перепокрывать через 12 часов без шлифовки.

#### Revisione n°   1   del   05/05/03

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.