# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТА             I 360

Название                         VLX  36

Описание                        Полиуретановый лак, прозрачный, глянцевый, двухкомпонентный

## Характеристики  химико-физические

Вязкость(20°C) 	75” (+/-5) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	59 ((+/-2)%

Удельный вес (20°C) 	1,000 (1%) кг/л

Нанесение 	                 методом  распыления

## Подготовка продукта

### Катализатор               B33(NCO=7,1-с.о.=39,3%)              100%

Кат. альтернативный   B 27(100%)                                   Эффект 2° кат.

Растворитель             Специальн. SV 104                          20-30%

Расход на один слой                    120-150 гр/м2		POT LIFE (20°C)>=3часа

Сушка (при комнатной температуре)

Пылеустойчивое состояние через 30  минут                             шлифовать

Твердость поверхности    через 3 часа                                    повторное нанесение

## Характеристика продукта после нанесения

Вязкость (20°C)                              14”(+/-1) DIN 4

Матовость (60°)               		  99 глосс

Применение: Полиуретановый лак с высокой укрывистостью, прочностью и блеском. Продукт может обрабатываться щеткой.

Хранение: в хорошо закрытой упаковке,в проветриваемом помещении при температуре 15°C - 25°C.

Меры предосторожности: Чёткой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе – проветриваемой среде и по гигиеническим и противобезопасным нормам.

#### Revisione n°   1   del   05/05/03

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.