# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТА            H 080

Название                         VPK 130 VARI GLOSS

Описание                         Полиуретановый лак, прозрачный, матовый, двухкомпонентный

## Характеристики  химико-физические

Вязкость(20°C) 	65” (+/-5) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	40 ((+/-1)%

Удельный вес (20°C) 	0,970 (1%) кг/л

Нанесение 	                 методом  распыления

## Подготовка продукта

### Катализатор               B32(NCO=4,5-с.о.=27,5%)            50%

Кат.альтернативный   B 43(50%)                                     Эффект 2° кат.более укрывистей,

прозрачней, прочней

Растворитель              полиуретанов. K3                            20-30%

Расход на один слой                    120-150 гр/м2		POT LIFE (20°C)>=6часа

Сушка (при комнатной температуре)

Пылеустойчивое состояние через 15-20  минут                                       шлифовать

Твердость поверхности    через 2часа                                           повторное нанесение                              (при комнатной температуре) и 45 мин.

## Характеристика продукта после нанесения

Вязкость (20°C)                              15”(+/-1) DIN 4

Матовость (60°)               MAT-10-15-20-30-40-45-50-60-65-70-80-90 глосс

Применение: Отличное качество дает возможность отделки мебели высокого уровня. Обладает высокой укрывистостью и устойчивостью к царапинам. Быстрота высыхания.

Хранение: в хорошо закрытой упаковке,в проветриваемом помещении при температуре 15°C - 25°C.

Меры предосторожности: Чёткой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе – проветриваемой среде и по гигиеническим и противобезопасным нормам.

#### Revisione n°   1   del   05/05/03

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.