# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТА             H 160

Название                         VPK AGF 60

Описание                         Полиуретановый лак для производства паркета и лестниц, прозрачный,

матовый, двухкомпонентный

## Характеристики  химико-физические

Вязкость(20°C) 	60” (+/-5) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	63 ((+/-1)%

Удельный вес (20°C) 	1,000 (1%) кг/л

Нанесение 	                 методом  распыления и кистью

## Подготовка продукта

### Катализатор               B43(NCO=4,4-с.о.=25,2%)               100%

Кат. альтернативный                                                         Эффект 2° кат. 30 глосс

Растворитель             Специальн. SV 104, полиурет. К3      20-30%

Расход на один слой                    120-150 гр/м2		POT LIFE (20°C)>=4часа

Сушка (при комнатной температуре)

Пылеустойчивое состояние через 30  минут                                шлифовать

Твердость поверхности    через 2-3 часа                                    повторное нанесение

## Характеристика продукта после нанесения

Вязкость (20°C)                              15”(+/-1) DIN 4

Матовость (60°)               		  60 глосс

Применение: Матовый полиуретановый лак для паркета.

Хранение: в хорошо закрытой упаковке, в проветриваемом помещении при температуре 15°C - 25°C.

Меры предосторожности: Чёткой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе – проветриваемой среде и по гигиеническим и противобезопасным нормам.

Примечание: Обладает высокой укрывистостью и прочностью. Не желтеет, устойчив к царапанью

.Возможно повторное нанесение после шлифовки.

#### Revisione n°   1   del   05/05/03

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.