# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТА             H 500400

Название                          VPK  белый 400 BASE

Описание                         Грунт полиуретановый, белый, матовый

## Характеристики  химико-физические

Вязкость(20°C) 	 60”(+/-5) DIN 4

Сухой остаток (teorico)       57(+/-1)%

Удельный вес (20°C) 	 1,270 (1%) кг/л

Нанесение 	                 методом  распыления

## Подготовка продукта

### Катализатор                  B 18(NCO=3,4-R.S.=20%)                     % катализатор 50%

Кат. альтернативный     B 28(50%)                                             Эффект 2° кат.не желтеет

Растворитель                POL. K3                                                  % раcтворитель 20%

Расход на один слой           120-150 gr/m2                             POT LIFE (20°C)>4часа

(в ручную)

Сушка (при комнатной температуре)

Пылеустойчивое состояние через 15 минут                                     шлифовать

Твердость поверхности    через   2 часа                                         повторное нанесение

## Характеристика продукта после нанесения

Вязкость (20°C)                  15”(+/-1) DIN 4

Матовость (60°)               	  25 gloss

Применение: Матовый, полиуретановый, универсального использования, снабжён прекрасной плотностью и внешней твёрдостью.

Хранение: в хорошо закрытой упаковке, в проветриваемом помещении при температуре 15°C - 25°C.

Меры предосторожности: Чёткой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе – проветриваемой среде и по гигиеническим и противобезопасным нормам.

Примечание: Основной продукт для красильной системы по набору цветов.

#### Revisione n°   1   del   05/05/03

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.