# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ПРОДУКТА             H 200

Название                       VPK PARQUETS

Описание                      Лак паркетный полиуретановый, прозрачный, двухкомпонентный, матовый

## Характеристики  химико-физические

Вязкость(20°C) 	20” (+/-1) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	40 ((+/-1)%

Удельный вес (20°C) 	0,990 (1%) кг/л

Нанесение 	                 методом  кистью,валиком

## Подготовка продукта

### Катализатор                    B43(NCO=4,4-R.S.=25,2%)                % катализатор 50%

Кат.альтернативный                                                                 Эффект 2° кат.

Растворитель                  POL. K 9                                            % раcтворитель 50%

Расход на один слой                    120-140 r/м2                   POT LIFE (20°C)>4часа

(в ручную)

Сушка (при комнатной температуре)

Пылеустойчивое состояние через  60  минут                                  шлифовать через 12 часов

Твердость поверхности    через  3 часа                                         повторное нанесение

## Характеристика продукта после нанесения

Вязкость (20°C)                          15”(+/-1) DIN 4

Матовость (60°)               	         30-60 gloss

Применение: Лак матовый полиуретановый для паркета. Великолепная плотность и  стойкость. После шлифования можно перекрасить мах. Через 12 часов.

Хранение: в хорошо закрытой упаковке, в проветриваемом помещении при температуре 15°C - 25°C.

Меры предосторожности: Чёткой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе – проветриваемой среде и по гигиеническим и противобезопасным нормам.

Примечание:

#### Revisione n°   1   del   05/05/03

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.